**分子筛技术参数(8桶)**

1. 国际知名品牌，与原系统分子筛完全匹配；
2. 搞压强度≥21N；
3. 堆积密度≥630Kg/M3;
4. 1.85mm≥颗粒直径≤2.20mm；
5. 吸附分子有效直径＜8Å；
6. 排出分子有效真径＞8Å。
7. 流量≥47M3/H的条件下，纯度≥90%，若无法达到要求需重新更换新分子筛，直至纯度≥90%，并赔偿我院供氧购买氧气的所有损失。
8. 分子筛数量8桶。